PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE PODWÓJEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA DRÓG NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW

1. Droga Badowo Dańki – Badów Górny długości  1400 mb szer. 3,5m

powierzchnia do wykonania powierzchniowego utrwalenia wynosi 4900 m2

2. Droga we wsi Wygnanka ( w kierunku Lutkówki  długości 2250 mb szer. 3,5 m

powierzchnia do wykonania powierzchniowego utrwalenia wynosi  7875 m2

3. Droga Osuchów  - w kierunku Białogórne – długości 1100 mb szer. 5,0m

powierzchnia do wykonania powierzchniowego utrwalenia wynosi – 5500 m2

Łączna powierzchnia remontów metodą powierzchniowego utrwalenia wynosi 18275 m2

1. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy oczyścić mechanicznie istniejącą nawierzchnię.

2. Do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy użyć emulsję zwykłą K1- 65-70 oraz grysy bazaltowe o frakcjach 2-5mm, 5-8mm

Opracowała:

# Małgorzata Krześniak