Mszczonów, 16.10.2009r.

RG3410/12/09

Zamawiający:

Gmina Mszczonów

96- 320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie oraz zmiana treści Siwz

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa bieżni, trybun i innych urządzeń sportowych na terenie sportowym we wsi Osuchów”

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 02.10.2009, nr 168597 – 2009.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

PYT. 1: Zamawiający określił parametry techniczne jakie winna spełniać nawierzchnia poliuretanowa: Conipur SP lub równoważna. Otóż, parametry Conipuru SP są zgodne z podanymi w dokumentacji za wyjątkiem jednego, a mianowicie „odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: 500 ± 25 mm2”. Zgodnie z aktualną Rekomendacją Techniczną ITB 1038/2006, powyższy parametr wynosi „550 ± 50 mm2”. Najprawdopodobniej wystąpiła omyłka pisarska i prosilibyśmy o dopuszczenie nawierzchni, której parametr wynosi właśnie „550 ± 50 mm2”. Celem udokumentowania powyższych rozbieżności, załączamy kopię dwóch stron Rekomendacji Technicznej 1038/2006.

ODP: Zamawiający dopuszcza nawierzchnię, której parametr wynosi „550 ± 50 mm2”.

PYT. 2: Czy Zamawiający dopuści do zastosowania nawierzchnię poliuretanową  o następujących parametrach:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm

  - wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,80 N/mm2 (MPa)

  - wydłużenie względne: ≥ 66%

  - wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 110 N

  - przyczepność do podkładu betonowego: ≥ 0,60 N/mm2 (MPa)

  - przyczepność do podkładu asfaltobetonowego: ≥ 0,52 N/mm2 (MPa)

  - przyczepność do warstwy stabilizującej (mineralno-gumowej): ≥ 0,50 N/mm2 (MPa)

  - odporność na uderzenie:

    - powierzchnia kulki: 600 ± 80 mm2

    - ślady zniszczenia: brak śladów zniszczenia

  - współczynnik tarcia kinetycznego f:

    - powierzchnia w stanie suchym: ≥ 0,50

    - powierzchnia w stanie zawilgoconym: ≥ 0,30

  - mrozoodporność:

    - zmiana masy: ≤ 0,75%

    - ocena makroskopowa: brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego (odporne na mróz)

  - odporność na zmienne cykle hydrotermiczne:

    - zmiana masy: ≤ 0,45%

    - ocena makroskopowa: brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego

  - amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym: 44 ± 3%

  - odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym: ≤ 3 mm

  - odporność na ścieranie aparatem Taber: ≤ 4 g

  - trwałość w skali Shore’a Sh A: 64 ± 3

  - ścieralność w aparacie Stuttgart: ≤ 0,09 mm

  - chłonność wody (nasiąkliwość): ≤ 2,00%

  - zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60°C: ≤ 0,02%

  - odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej): 5 (bez zmian barwy)

ODP.: Parametry nawierzchni pozostają bez zmian.

PYT. 3: Nawiązując do odpowiedzi z dnia 09.10.2009r. udzielonej na pytanie zadane przez Wykonawcę, które dotyczyło wydłużenia względnego przy rozciąganiu, prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie dopuścił nawierzchni poliuretanowej o wydłużeniu względnym przy rozciąganiu >=66%? Wydłużenie w/w wynoszące 53% (wg PROJEKTU) jest gorszym parametrem niż wydłużenie wynoszące 66% (wg pytania Wykonawcy). Im większe wydłużenie względne przy rozciąganiu tym większa elastyczność nawierzchni i jednocześnie mniejsza możliwość uszkodzenia, zniszczenia w/w nawierzchni.

ODP.: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dnia 09.10.2009r. Im nawierzchnia jest mniej elastyczna tym lepsze wyniki sprinterskie, bardziej elastyczna długie dystanse. Optymalnie musi być jakiś przedział ponieważ duża wartość "wytrzymałości na rozdzieranie" powoduje obniżenie innych parametrów np.: "odporność na ścieranie".

PYT. 4: Nawiązując do tabeli nr 1 Specyfikacji Technicznej (strona 65) informujemy, że norma DIN 18035/6 jest normą niemiecką, nie przetłumaczoną na język polski, przez Polski Komitet Normalizacyjny, a tym samym nie jest wprowadzona do polskiego obiegu prawnego.

W związku z powyższym czy Zamawiający odstąpi od wymagań wg normy DIN 18035/6? Informujemy również, że wskazana powyżej nawierzchnia nie posiada konkretnych badań na odporność na kolce ale Rekomendacja ITB 1120/2008, tablica 9, pozycja 9 określa, że proponowana nawierzchnia wykazuje brak widocznych uszkodzeń podczas przeginania i wyczerpuje tym samym znamiona przesłanki dla klasy 1 odporności na działanie obuwia w kolcach.

ODP.: Zamawiający odstępuje od normy DIN.

PYT. 5: Czy w związku z tym, że w tabeli n 1 Specyfikacji Technicznej (strona 65) norma DIN 51960 dotycząca palności jest normą wycofaną bez zastąpienia, i na dzień dzisiejszy norma europejska nr PN-EN 14887 („Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych”), jak też żadne inne przepisy krajowe nie przewidują dla nawierzchni zewnętrznych badań na odporność ogniową. Zamawiający odstąpi od wymogu palności klasy I ?

ODP.: Zamawiający odstępuje od badań ogniowych.

AJ